## Ausschreibungstext für Rohre OD 50 - OD 75 mm (Vollwand)

Wavin TS DOQ® Vollwandrohre mit Schutzeigenschaften, nach DIN EN 12201 und unter Beachtung des DIN CERTCO Zertifizierungsprogramms ZP 14.23.39.

TS DOQ® Vollwandrohre bestehen aus dem Werkstoff Eltex Superstress® TUB 124 N 8000 TS DOQ, mit Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung und Punktbelastungen. Das dunkelgrün eingefärbte TS DOQ® Material und die daraus gefertigten Rohre, erfüllen die Eigenschaften eines PE 100-RC (Resistance to Crack) Werkstoffes, gemäß PAS 1075.

Zum Nachweis höchster Qualitätsanforderungen erfolgt eine zusätzliche dokumentierte Qualitätssicherung mit anhängender Prüfurkunde für die zu liefernden Wavin TS DOQ® Rohre. Die PE 100-RC Rohre einer jeden Werkstoffcharge sind auf ihre Werkstoffeigenschaften hin zu überprüfen. Es ist ein FNCT - Wert nachzuweisen, der >=8760 Std., bei 80°C, 4N/mm²; in 2% Arkopal N-100 entspricht. Für jede Werkstoffcharge ist ein Nachweis des FNCT (Full Notch Creep Test) mit einem Prüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu erbringen. Das Prüfzeugnis ist vor der Verlegung der Leitung vorzuweisen.

Der Nachweis einer zulässigen äußeren Beschädigung der Rohrwand von bis zu 20% ist mittels einer Prüfung (NPT+) durch ein akkreditiertes Prüfinstitut nachzuweisen. Der Prüfbericht ist dem Angebot beizufügen. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich. Inspektionsfreundliche Rohrinnenoberflächen durch dunkelgrüne Farbgebung.

Leistung

Vorbemerkungen für grabenlose- oder sandbettfreie Verlegungen

Die vereinbarte Leistung beinhaltet, Wavin TS DOQ® Abwasserdruckrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach DIN EN 12201-2, zu liefern und grabenlos oder sandbettfrei zu verlegen. Die einschlägigen DVGW-Richtlinien bezüglich der Verlegeverfahren gelten uneingeschränkt. Ausgenommen hiervon sind die Bettungskriterien. Wavin TS DOQ® Abwasserdruckrohre können unter Wiederverwendung von Bodenaushub der Bodenklassen 1-7 sandbettfrei verlegt werden.

Fabrikat:			Wavin TS DOQ®

Hersteller:			Wavin GmbH, Industriestr. 20

49767 Twist, Tel. 05939 – 120, Fax. 05936 – 12211

e-mail: info@wavin.de, http://www.wavin.de

Produktbeschreibung:	Liefern von Wavin TS DOQ®, Abwasserrohren (Vollwand)

OD _____________[mm] 	Wanddicke s________[mm]

SDR ____________[OD / s]

Zu liefern als Ringbund   ________________[m]

| Wavin TS DOQ® Abwasserrohr, SDR 11 Ringbund a 100 m liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen Sonderlängen erhältlich auf Anfrage | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 x 4,6 mm |  |  |  |
| 63 x 5,8 mm |  |  |  |
| 75 x 6,8 mm |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Zu liefern als Stangenware ______________[m]

| Wavin TS DOQ® Abwasserrohr, SDR 11 Baulänge 12 m, liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen. (Sonderlängen auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 x 4,6 mm |  |  |  |
| 63 x 5,8 mm |  |  |  |
| 75 x 6,8 mm |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

## Ausschreibungstext für Rohre OD 90 – OD 450 mm (Dreischicht)

Wavin TS DOQ® Rohre mit Schutzeigenschaften nach DIN EN 12201 und unter Beachtung des DIN CERTCO Zertifizierungsprogramms ZP 14.23.39. Die innere- und äußere Schutzschicht entsprechen jeweils 25% der gesamten Rohrwand. Die Schutzschichten bestehen aus dem dunkelgrün eingefärbten Werkstoff Eltex Superstress® TUB 124 N 8000 TS DOQ, einem Werkstoff mit Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung und Punktbelastungen. Die verwendeten Materialien und die daraus gefertigten Rohre erfüllen die Eigenschaften eines PE 100-RC (Resistance to Crack) Werkstoffes, gemäß PAS 1075.

Zum Nachweis höchster Qualitätsanforderungen erfolgt eine zusätzliche dokumentierte Qualitätssicherung mit anhängender Prüfurkunde für die zu liefernden Wavin TS DOQ® Rohre. Die PE 100-RC Rohre einer jeden Werkstoffcharge sind auf ihre Werkstoffeigenschaften hin zu überprüfen. Es ist ein FNCT - Wert nachzuweisen, der >=8760 Std., bei 80°C, 4N/mm²; in 2% Arkopal N-100 entspricht. Für jede Werkstoffcharge ist ein Nachweis des FNCT (Full Notch Creep Test) mit einem Prüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu erbringen. Das Prüfzeugnis ist vor der Verlegung der Leitung vorzuweisen.

Der Nachweis einer zulässigen äußeren Beschädigung der Rohrwand von bis zu 20% ist mittels einer Prüfung (NPT+) durch ein akkreditiertes Prüfinstitut nachzuweisen. Der Prüfbericht ist dem Angebot beizufügen. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich. Inspektionsfreundliche Rohrinnenoberflächen durch dunkelgrüne Farbgebung. (Zertifikat IBAK).

Leistung

Vorbemerkungen für grabenlose- oder sandbettfreie Verlegungen

Die vereinbarte Leistung beinhaltet, Wavin TS DOQ® Abwasserdruckrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach DIN EN 12201-2, zu liefern und grabenlos oder sandbettfrei zu verlegen. Die einschlägigen DVGW-Richtlinien bezüglich der Verlegeverfahren gelten uneingeschränkt. Ausgenommen hiervon sind die Bettungskriterien. Wavin TS DOQ® Abwasserdruckrohre können unter Wiederverwendung von Bodenaushub der Bodenklassen 1-7 sandbettfrei verlegt werden.

Fabrikat:			Wavin TS DOQ®

Hersteller:			Wavin GmbH, Industriestr. 20, 49767 Twist

Tel. 05939 – 120, Fax. 05936 – 12211

e-mail: info@wavin.de

http://www.wavin.de

Produktbeschreibung:	Liefern von Wavin TS DOQ®, Abwasserrohren

OD _______________[mm]

Wanddicke s________[mm]

SDR ______________[OD / s]

Zu liefern als Ringbund   ________________[m]

| Wavin TS DOQ® Abwasserrohr, SDR 11 Ringbund a 100 m liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 16 bar. (Sonderlängen auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 x 8,2 mm |  |  |  |
| 110 x 10,0 mm |  |  |  |
| 125 x 11,4 mm |  |  |  |
| 140 x 12,7 mm |  |  |  |
| 160 x 14,6 mm |  |  |  |
| 180 x 16,4 mm |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Zu liefern als Stangenware ______________[m]

| Wavin TS DOQ® Abwasserrohr, SDR 17 Baulänge 12 m, liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 10 bar. (Sonderlängen 6- bzw. 20 m auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 225 x 13,4 mm |  |  |  |
| 250 x 14,8 mm |  |  |  |
| 280 x 16,6 mm |  |  |  |
| 315 x 18,7 mm |  |  |  |
| 355 x 21,1 mm |  |  |  |
| 400 x 23,7 mm |  |  |  |
| 450 x 26,7 mm |  |  |  |
| 500 x 29,7 mm * |  |  |  |

*  in Vollwand

Zu liefern als Stangenware ______________[m]

| Wavin TS DOQ® Abwasserrohr, SDR 11 Baulänge 12 m, liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 16 bar. (Sonderlängen 6- bzw. 20 m auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 x 8,2 mm |  |  |  |
| 110 x 10,0 mm |  |  |  |
| 125 x 11,4 mm |  |  |  |
| 140 x 12,7 mm |  |  |  |
| 160 x 14,6 mm |  |  |  |
| 180 x 16,4 mm |  |  |  |
| 200 x 18,2 mm |  |  |  |
| 225 x 20,5 mm |  |  |  |
| 250 x 22,7 mm |  |  |  |
| 280 x 25,4 mm |  |  |  |
| 315 x 28,6 mm |  |  |  |
| 355 x 32,2 mm |  |  |  |
| 400 x 36,3 mm |  |  |  |
| 450 x 40,9 mm |  |  |  |
| 500 x 45,4 mm * |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

(*)  in Vollwand